# Ausschreibungstext für HBT-Brandschutzmörtel M2 als Deckenputz-Kappendecke

Pos. ….

Brandschutzputz nach DIN EN 998-1,

Mörtelklasse CS II, und DIN 18550-2 zur

brandschutztechnischen Ertüchtigung von Kappen-

decken, nach DIN 4102-4, Abs. 3.11.3 – Tab. 29  - in

die Feuerwiderstandsklasse F 90, als abgezogener Putz,

Mindestputzdicke > 15 mm.

Feuchtigkeitsbeständig / Wasseresistent.

Stahlprofil der Kappendecke : INP / IPE ……

Qualitätsstufe:

Q 1   -  Q 2

gem. Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ 2).

Der Klassifizierungsbericht nach DIN EN 13501-1 muss

geführt werden.

Putzdicke    	: 15 mm

Breite            : …….. mm

Raumhöhe	: .......... m

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzmörtel M2,

Amtlicher Nachweis MPA Dresden 2008-B-1925/05

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

Menge		: …….. m

Pos. ….

Zulagepreis für die Entrostung der Stahlträger,

Träger strahlen nach DIN EN 12 944-4, Vorbereitungs-

grad 2 ½, alternativ von Hand P St 2

Menge		: …… m

Pos. ….

Zulagepreis für das Aufbringen einer geeigneten

Korrosionsschutzgrundierung, z. B. HENSOGRUND

1966/E oder gleichwertig, ca. 2 x 50 µm

Menge         : …… m

Pos. ….

Zulagepreis für das  Anbringen eines Putz-

trägergewebes, Rippenstreckmetall. Das

Rippenstreckmetall ist über den Stahlträgerflansch

zu beiden Seiten mit einem Überstand von >50 mm

in die Fläche des gewölbten Deckenbereichs mittels

Metallspreizdübeln  zu befestigen,

Dübelabstand < 500 mm, Randabstand ~ 25 mm

Menge	: ….. m

140903