# Ausschreibungstext für HBT-Brandschutzmörtel M2 als Putzbekleidung

# Stahlträger

Pos. ….

Brandschutzputz nach DIN EN 998-1 und DIN 18550-2,

Mörtelklasse CS II zur brandschutztechnischen

Ertüchtigung von Stahlträgern, Putzbekleidung 3-seitig,

Feuerwiderstandsklasse F 30 / 60 / 90 nach DIN 4102-4,

als abgezogener Putz

Die Gesamtputzdicke ist nach dem U/A-Wert der

Stahlprofile zu bestimmen. Mindestputzdicke 10 mm.

Qualitätsstufe:

Q 1  -  Q 2

gem. Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ 2).

# Der Konformitätsnachweis nach DIN EN 13501-1 muss

geführt werden.

Putzgrundvorbehandlung nach HBT-Systemblatt

mit  HBT-Brandschutzmörtel M1 – Vorspritzmörtel. Die

Schicht des Vorspritzmörtels zählt zur Putzschicht.

Putz mit HBT-Brandschutzmörrtel M2, Leichtputz auf

Perlitebasis.

Vorspritzmörtel      :     5 mm

Putzdicke              :   20 mm

Deckenhöhe          :  ......... m,

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzmörtel M2

Amtlicher Nachweis MPA Dresden

Nr. 2008-B-1925/03

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

# Menge		:	………. m²

# Pos. …

# Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch als

# 2-seitige Putzbekleidung

# Menge                  		……… m²

# Pos. …

# Zulagepreis für die Lieferung und Montage

# des Putzträgergewebes, Rippenstreckmetall,

# Lochripp 0,7. Das Rippenstreckmetall ist 3-seitig

# dicht um den Stahlträger zu legen und an die

# Massivdecke mittels Metallspreizdübeln zu be-

# festigen, Dübelabstand <500 mm (Deckennägel)

# zu befestigen..

# Menge                		…….. m²

# Pos. …

# Zulagepreis wie vor, jedoch für 2-seitige Aus-

# Führung.

# Menge			……… m²

# Pos. …

Brandschutzputz nach DIN EN 998-1 und

DIN 18550-2, Mörtelklasse CS II zur brandschutz-

technischen Ertüchtigung von Stahlträgern,

Putzbekleidung 1-seitig, Feuerwiderstandsklasse

F 30 / 60 / 90 nach DIN 4102-4, als abgezogener

Putz an Stahlträgern von Kappendecken.

Putz auf Trägergewebe, Rippenstreckmetall,

Lochripp 0,7. Das Rippenstreckmetall ist über die

Träger der Kappendecke und in die aufgehende

Kappen mindestens 50 mm zu führen.

Die Befestigung des Rippenstreckmetalls hat mit

Dübeln und Schrauben in die Kappen zu erfolgen,

Abstand <500 mm.

Putzgrundvorbehandlung nach HBT-Systemblatt – 1.0

mit  HBT-Brandschutzmörtel M1 – Vorspritzmörtel. Die

Schicht des Vorspritzmörtels zählt zur Putzschicht.

Putz mit HBT-Brandschutzmörrtel M2, Leichtputz auf

Perlitebasis.

Putzdicke 25 mm ( 5 mm Vorspritzmörtel mit HBT-

Brandschutzmörtel M1 und 20 mm Putzschicht mit

HBT-Brandschutzmörtel M2.

Abwicklungsfläche je Meter ~ >0,30 m²

Erzeugnis:

HBT-Brandschutzmörtel M2

Amtlicher Nachweis MPA Dresden

Nr. 2008-B-1925/03

# Angebotenes Erzeugnis: .................................

# Menge				.......... m

# Pos. …

# Zulagepreis für die Lieferung und Anbringung

# von Kantenschutzschienen, z. B. Protektor Nr.

# 1007. Die Putzprofile sind unter Verwendung

# von Ansetzmörtel, z. B. Schaefer-Krusemark

# Ansetzmörtel 900 anzusetzen.

# Menge                      		……… m

# 140903