Ausschreibungstext für Stahlbrandschutzbeschichtung B3

Pos. .....

Strahlbrandschutzbeschichtung nach EN

13381-8, geschlossene Profile, an Stützen, Kreuzspritzgang oder Streichen, 4 seitige Beschichtung, unter Verwendung der HBT-ISITHERM Stahl-Brandschutz-Beschichtung B3, Beschichtung  auf Lösemittelbasis, im Innen- oder Außenbereich

Stahlrofil                        : …….

U/A – Wert                    : ….

Feuerwiderstandsklasse : R ……

Trockenschichtdicke      : …… µm

System ISITHERM B3

Fläche 	:	.......... m²

Pos. .....

Strahlbrandschutzbeschichtung nach EN

13381-8, geschlossene Profile, an Stützen, Kreuzspritzgang oder Streichen, 3 seitige Beschichtung, unter Verwendung der HBT-ISITHERM Stahl-Brandschutz-Beschichtung B3, Beschichtung  auf Lösemittelbasis

Stahlrofil                        : …….

U/A – Wert                    : ….

Feuerwiderstandsklasse : R ……

Trockenschichtdicke      : …… µm

System ISITHERM B3

Fläche 	:	.......... m²

Pos. .....

Strahlbrandschutzbeschichtung nach EN

13381-8, geschlossene Profile, an Stützen, Kreuzspritzgang oder Streichen, 2 seitige Beschichtung, unter Verwendung der HBT-ISITHERM Stahlbrandschutz-Beschichtung B3, Beschichtung  auf Lösemittelbasis

Stahlrofil                        : …….

U/A – Wert                    : ….

Feuerwiderstandsklasse : R ……

Trockenschichtdicke      : …… µm

System ISITHERM B3

Fläche 	:	.......... m²

Pos. .....

Strahlbrandschutzbeschichtung nach EN

13381-8, geschlossene Profile, an Stützen, Kreuzspritzgang oder Streichen, 1 seitige Beschichtung, unter Verwendung der HBT-ISITHERM Stahl-Brandschutz-Beschichtung B3, Beschichtung  auf Lösemittelbasis

Stahlrofil                        : …….

U/A – Wert                    : ….

Feuerwiderstandsklasse : R ……

Trockenschichtdicke      : …… µm

System ISITHERM B3

Fläche 	:	.......... m²

Pos.. …..

Decklack unter Verwendung der ISIGRUND Beschichtung (lösemittelhaltig), für mittlere bis stark korrosiver Umgebung, spritzen, streichen oder rollen

1 facher Auftrag

Trockenschichtdicke 50 µm

RAL-Farbton 	: 7035 (lichtgrau)

Fläche 	:	.......... m²

Pos.. …..

Decklack ISITOP (lösemittelhaltig)

für mittlere bis stark korrosiver Umgebung, spritzen, streichen oder rollen,

1 facher Auftrag

Trockenschichtdicke 50 µm

RAL-Farbton 	: 	……

Fläche 	:	.......... m²

Pos.. …..

Decklack ISITOP Außen (lösemittelhaltig)

für mittlere bis stark korrosiver Umgebung, spritzen, streichen oder rollen,

2 facher Auftrag, notwendige Trocken-

schichtdicke 100 µm

RAL-Farbton 	: 	……

Fläche 	:	.......... m²

20161013